SPECYFIKACJA

### Betonowy grill rekreacyjny z okrągłym regulowanym rusztem

### Parametry:

- Wysokość: około 175 cm

- Szerokość: 120 cm

- Długość: około 160 cm

- Urządzenie musi być przeznaczone do zastosowania na wolnym powietrzu.

- Konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy B30, malowanego farbą do podłoży betonowych.

- Palenisko wykonane jest z betonu odpornego na temperatury do 1350 C.

- Wysokość rusztu nad paleniskiem regulowana.

- Obrzeże blatu wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed uderzeniami i obiciem.

- Blat wokół paleniska wykorzystywany jako stół do przygotowania i spożycia potraw.

- Regulator wysokości i ruszt wykonany ze stali nierdzewnej